## METAL ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN BOYALI GALVANİZ SAC VE ALÜMİNYUM KARŞILAŞTIRMASI

ASSAN PANEL ürünlerinde Avrupa’ nın önde gelen sac üreticilerinden ithal edilen ve ECCA ( European Coat Coil Association) normlarına uygun olarak üretilen boyalı galvanizli sac ruloları kullanmaktadır.

| # Sac Kalitesi | DX51 D+Z | EN 10327 | DIN 17162/1&2 | ASTM A653 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çekme Dayanımı (N/mm2) | 500 (max) | EN 10327 | DIN 17162/1&2 | ASTM A653 |
| Kopmada% uzama | 22 (min) | EN 10327 | DIN 17162/1&2 | ASTM A653 |
| Kaplama Miktarı (sıcak daldırma) | 200-280 gr/m2 | EN 10327 | DIN 17162/1&2 | ASTM 653M |
| Boya cinsi | Polyester, PVdF, Plastisol, PVC, Poliüretan vb. |  |  |  |

BOYA ÖZELLİKLERİ

| Boya | Ortalama Kalınlığı | Kazınma Direnci | Korozyon Direnci |  | Sıcaklık Direnci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tuz | Nem |  |
| Polyester | 20 µ | 2800 gms | 500 saat | 1000 saat | 120 °C |
| PVdF | 27 µ | 3000 gms | 500 saat | 1000 saat | 120 °C |
| Plastisol | 100 - 200 µ | 3500 gms | 1000 saat | 1000 saat | 60 °C |
| PVC | 200 µ | 3500 gms | 1000 saat | 1000 saat | 60 °C |
| Poliüretan | 50 µ | >3500 gms | 1000 saat | 1000 saat | 80 °C |
| Astar | 10 µ | 2100 gms | - | 1000 saat | 120 °C |

Kullanılan tüm Alüminyum rulolar, Assan Alüminyum tesislerinde uluslararası (EN,ASTM, ISO) normlarına uygun olarak üretilmektedir.

| Kalınlık Toleransı |  0,03 mm | EN 485 -4 | ASTM B209 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alaşım | AW 3000 Serisi | EN 573-3 | ASTM B209 |
| Kondüsyon | H 16 - H 26 | EN 485 -2 | ASTM B209 |
| Akma Sınırı | 150 mpa | EN 485 -2 | ASTM B209 |
| Çekme Sınırı | 175 mpa | EN 485 -2 | ASTM B209 |
| Kopmada % Uzama | 3 (min) | EN 485 -2 | ASTM B209 |
| Yüzey Görünümü | Gofrajlı ve Boyalı |  |  |

Panel üretiminde Kullanılan Alüminyumların Kimyasal Kompozisyonu:

| Limit | Si | Fe |  | Cu | Mn | Mg | Cr |  | Zn | Ti | Zr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min Max | --- 0,60 | --- 0,70 | --- 0,30 |  | 0,30 0,80 | 0,20 0,80 | --- 0,20 | --- 0,40 |  | --- 0,10 | --- --- |

Aşağıdaki tabloda Master Panel R4 serisi, poliüretan dolgulu sandviç panellerin, boyalı galvanizli sac ve alüminyum malzemeyle ve değişik metal ve poliüretan kalınlıklarıyla, değişik açık aralıklarında sürekli aşık sistemine göre taşıyabildiği maksimum yükler gösterilmektedir.

Görüldüğü üzere, aynı poliüretan ve aynı metal kalınlıkları kullanılarak üretilen panellerde, sac kullanılan panellerin alüminyum kullanılan panellere göre 1,3-1,5 kat daha fazla taşıyıcı olduğu görülmektedir.

Alüminyumun Genel Korozyon Direnci:

Alüminyunum korozyon dayanımı karışımına, çevreye, tasarımına ve alınan koruyucu önlemlere bağlıdır. Temiz bir alüminyıum yüzeyi aktiftir ve suyu veya havayı gördüğü anda hemen alüminyum oksit oluşturur. Bu oksit çok kalıcıdır ve metal yüzeyine çok iyi yapışmasından dolayı alüminyumun daha fazla oksitlenmesini önler. Yani dışardaki oksit tabakasının kalıcı olması daha fazla oksitlenmeye karşı alüminyumu korur. pH oranının 4’ün altında olduğu asidik ve 8.5’in üstünde olduğu bazik ortamlarda alüminyumun corozyon oranı artacaktır. Bu ortamda bulunan iyonlara da bağlıdır. Agresif iyonlar dıştan içe oksit tabakasını kırıp lokal korozyon başlatırlar. Bu agresif iyonlar içinde deniz suyunda da bulunan (Cl-) klorid en tehlikeli olanıdır. Özellikle bakır (Cu) içeren alüminyum karışımlarının deniz suyuyla temaslarında (direk veya hava yoluyla) tanecikli korozyona karşı özel korumaya ihtiyacı vardır

Genel korozyon saldırısı bütün metal yüzeyinde aynı oranda olur. Oksit tabakasının kalıcılığı-kararlılığından dolayı alüminyumda asidik veya bazik ortamlar dışında genel korozyon çok değildir. Buna rağmen oksit tabakasındaki yerel kırılmalardan dolayı küçük anodik alanlarla birleşiminde lokal saldırılar olabilir.

| Alüminyum |  | Master R4 | Birim Ağırlık (kg/m2) | Çok Açıklık |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üst Metal kalınlığı ( mm) | Alt metal kalınlığı(mm) | Açıklık (cm) PUR (mm) |  | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
| 0,50 | 0,40 | 30 | 4,28 | 135 | 103 | 79 | 65 | 51 | 45 | 35 | 28 | 24 |
|  |  | 40 | 4,71 | 182 | 139 | 116 | 95 | 79 | 65 | 54 | 42 | 37 |
|  |  | 50 | 5,05 | 258 | 182 | 154 | 129 | 107 | 88 | 73 | 60 | 55 |
|  |  | 60 | 5,49 | 312 | 234 | 195 | 164 | 137 | 119 | 97 | 76 | 71 |
|  |  | 70 | 5,98 | 385 | 296 | 235 | 204 | 165 | 140 | 118 | 95 | 86 |
| Boyalı Galvanizli Sac |  | Master R4 | Birim Ağırlık (kg/m2) | Çok Açıklık |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üst Metal kalınlığı( mm) | Alt metal kalınlığı(mm) | Açıklık (cm) PUR (mm) |  | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
| 0,50 | 0,40 | 30 | 9,35 | 197 | 154 | 127 | 109 | 92 | 82 | 67 | 53 | 50 |
|  |  | 40 | 9,68 | 281 | 212 | 179 | 158 | 130 | 119 | 98 | 83 | 75 |
|  |  | 50 | 10,05 | 355 | 281 | 232 | 210 | 171 | 149 | 129 | 110 | 98 |
|  |  | 60 | 10,52 | 402 | 341 | 287 | 254 | 205 | 188 | 161 | 139 | 125 |
|  |  | 70 | 10,95 | 476 | 405 | 322 | 296 | 245 | 216 | 188 | 152 | 136 |

PVDF Özellikleri:

Polivinilidin florid’in kısaltmasıdır. PVdF boyalar, asitli ve deniz suyu gibi aşındırıcı ortamlarda, Polyester boyadan çok daha dayanıklıdır. Kuvvetli asitlere, çözücülere ve çıkarıcı ajanlara karşı dayanıklıdır ve elektrik elektronik, kimyasal işleme, kağıt ve nakliye gibi endüstrilerde sıklıkla kullanılır.

Polyester boyaların dayanımı 5-7 yıl arasında değişirken, PVdF boya 10 yıl ve üstü “ortamın aşındırıcı etkisi fazla olmadığı taktirde” dayanıklılık gösterir.

PVdF boyaların diğer bir avantajı da UV ışığına karşı oldukça dirençlidir ve solma direnci kuvvetlidir.

Not: Boya firmaları deniz seviyesine yakın ve direk kimyasallarla temas olan koşullarda garanti vermemektedirler.